ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ��У-1-18 «Виксинт», У-2-28 «Виксинт», Компаунд заливочный К-68, ПК 68, ВГО-1, Эласил 137-80, Эласил 137-83, Компаунд КЛТ-30, туба��Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�ООО Укрпостач�Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�Андрей Анатольевич��http://ukrpostach.net�� DATE \@"DD\/MM\/YYYY" �19/01/2012�� TITLE ����



Наименование�ГОСТ/ТУ�Ед. Изм.�Фасовка��Герметики силиконовые�����У-1-18 Виксинт�ТУ 38.303-04-04-90�кг�44/5.43��У-2-28 Виксинт�ТУ 38.303-04-04-90�кг�46/5.6��У-2-28 Виксинт НТА�ТУ 38.303-04-04-90�кг�46/5.6��У-4-21 Виксинт�ТУ 38.303-04-04-90�кг�46/5.53��УФ-7-21 Виксинт�ТУ 38.303-04-04-91�кг�44/5.5��ВГО-1�ТУ 38.303-04-04-90�ящ, кг�28, 0.3��Герметик ВПГ-300М; ВПГ-2Л��кг�1��Эласил 137-83�ТУ 6-02-1237-83�кг�3.78/0.9��Эласил 11-01, туба 90гр�ТУ 6-02-857-74�кг�3.78/0.9��Автогерметик- прокладка(100% силикон)�ТУ 2384-031-0566764-96�туба, гр х шт�65х100, 200х49��Автогерметик MaxSil в блистере,белый�ТУ 2394-031-05666764-96�туба, гр х шт�65х14��Автогерметик MaxSil в блистере,красный маслобензинос�ТУ 2513-045-05766764-01�туба, гр х шт�70х14��Компаунд заливочный К-18�ТУ 38.103508-81�кг�45/5.2��Компаунд заливочный К-68, ПК 68 для печатных плат�ТУ 38.103508-81�кг�48.8/5.45��Компаунд ПКФ 68 «Виксинт»�ТУ 38.103508-81�кг�45/5.2��Компаунд КЛТ-30�ТУ 38.103.691-89�труба, ящ х кг�20х0.2��Комаунд КЛСЕ�ТУ 38.103691-89�кг�45/5.2��Компаунд СДС А;Б (для форм)�ТУ 2513-048-05766764-2001�кг�45/5.03��Катализатор-10С�ТУ 6-02-874-79�кг�1��Катализатор ?18�ТУ 6-02-805-78�кг�1��Катализатор ?21��кг�0.7��Катализатор ?28�ТУ 38.303-04-05-90�кг�0.7��Катализатор ?68�ТУ 38.303-04-05-90�кг�0.7��Катализатор 230-15��кг�7��Силикон.смазка Si-10 (аэрозоль)балон 180гр�ТУ 2380-239-05763458-98�шт�40��ПМС-200, 400 (силиконовое масло)�ГОСТ 13032-77�кг�5��Подслой П-11 (для адгезии)�ТУ 38.303-0406-90�кг�0.5/11��Жидкость ГКЖ 136-41 (гидрофобизатор)�ГОСТ 10834-76�кг�18��Эласил 137-180 для эластичных форм�����Герметик У-1-18�ТУ 38.303-04-04-90�кг�44/5.43��Герметик У-2-28�ТУ 38.303-04-04-90�кг�44/5.43��Герметик У-4-21�ТУ 38.303-04-04-90�кг���Герметик Анатерм-1(п)�ТУ 2257-392-00208947-2003�кг�0.2��Герметик Унигерм-1 (ТХСсА)�ТУ 2257-429-00208947-2004�кг�0.2��

Герметик силиконовый У-1-18 Виксинт

Виксинт У-1-18 ТУ 38.303-04-04-90

	У-1-18 - двухкомпонентный силиконовый герметик. Представляет собой белый пастообразный материал, обладающий способностью вулканизироваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние. 

	У-1-18 используется для поверхностной герметизации металлических соединений из нержавеющей стали, алюминиевых и титановых сплавов и для герметизации аппаратуры при действии вибрационных, ударных и повторно-переменных нагрузок. Также используется в качестве материала для отливки форм при производстве изделий художественного и декоративно-отделочного назначения. Отличается повышенной прочностью. 

	У-1-18 не вызывает коррозии металлов и сплавов, в т. ч. меди. Температурный интервал эксплуатации от -60 до +300 °С.

Виксинт У-1-18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свойства / марка �У-1-18 ��Плотность У-1-18, гсм3�2,2��Температурный режим У-1-18�-60 +300°С��Вулканизация У-1-18�15-18°С��Жизнеспособность У-1-18�0,5-6,0 ч��Усл. Прочность при разрыве, мпа, не менее�2,1��Относитнльное удлинене при разрыве, % не менее�160��Твердость по шору а., усл.ед., не менее�50-60��Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), кН/м, не менее�1,4��Удельное объемное электрическое сопротивление У-1-18 при 20°С, Ом.см�1-1013��Диэлектрическая проницаемость У-1-18 при частоте 106, Гц�6,0��Электрическая прочность У-1-18 при 20°С , кв/мм�13,0��Фасовка У-1-18: 3, 5, 15л полиэтиленовые ведра; 26 л металлический барабан с вулканоагентами. Срок хранения У-1-18 - 12 месяцев. 

Герметик силиконовый У-2-28 Виксинт

Виксинт У-2-28 ТУ 38.303-04-04-90

	У-2-28 Представляет собой пастообразный уплотнительный материал розового или белого цвета, обладающий способностью вулканизироваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние. 

	Виксинт У-2-28 используется для герметизации клепанных, болтовых и сварных соединений конструкций и приборов, для заливки штепсельных разъемов, а так же для отливки форм художественного и декоративно-отделочного назначения. У-2-28 не вызывает коррозии алюминиевых сплавов, магниевых сплавов оксидированных, сталей нержавеющих и углеродистых, стали кадмированной и оцинкованной пассивированной и титановых сплавов.

Виксинт У-2-28 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свойства / марка �У-2-28 ��Плотность У-2-28, гсм3�2,2��Температурный режим У-2-28�-60+250°С��Вулканизация У-2-28�15-18°С��Жизнеспособность У-2-28�3,0-8,0 ч.��Усл. Прочность при разрыве, мпа, не менее�1,9��Относитнльное удлинене при разрыве, % не менее�220��Твердость по шору а., усл.ед., не менее�35-50��Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), кН/м, не менее�1,3��Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С, Ом.см�1-1013��Диэлектрическая проницаемость при частоте 106, Гц�6,7��Электрическая прочность при 20°С , кв/мм�5,0��Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 , Гц�0,035��Фасовка У-2-28: 3, 5, 15л полиэтиленовые ведра; 26 л металлический барабан с вулканоагентами. Срок хранения У-2-28 12 месяцев. 

Герметик силиконовый 

Компаунд К-68, ПК 68

К-68, ПК 68 компаунд (ТУ 38.103508-81)

	К-68, ПК 68 предназначен для герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, работающей в воздушной среде и в условиях повышенной влажности. Контакт с компаундом "Виксинт К-68" в интервале рабочих температур не вызывает коррозии алюминиевых сплавов неанодированных, неплакированных, сталей кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряного покрытия, при температурах прогрева 60, 100, 150°С не вызывает коррозии оловянного покрытия и меди; при температурах прогрева 200 и 250°С не усиливает коррозии меди. Вязкотекучий. Выпускается двух марок: марка А- для заливки, марка Б- для обволакивания. Цвет - от белого до серого. Для обеспечения адгезии к металлам применяют подслой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Компаунд К-68, ПК 68:

Наименование показателя�К-68,  ПК 68��Плотность, кг/м�  ��Температурный режим эксплуатации, °С�-70+250��Жизнеспособность, мин.�0,5-6 ч��Усл. прочность при разрыве, Мпа, не менее�1,67��Твердость по Шору А., усл. ед�45-65��Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц�4��Электрическая прочность при 20°С, кВ/мм �15��Тангенс угла диэлектрических потерь при 10 , Гц, не более�0,02��Фасовка Компаунд К-68: 26л металлический барабан с вулканоагентами. �Гарантийный срок хранения - Компаунд К-68 12 мес. 


