Герметик анаэробный Анатерм-2Д


АНАТЕРМ-2Д ТУ 2257-421-00208947-2004


Технические характеристики: герметик анаэробный АНАТЕРМ-2Д


Свойства / марка 


Анатерм-2Д 


Внешний вид


однородная жидкость ярко-красного цвета без механических примесей


Кинематическая вязкость при температуре (20,0±0,1)°С, мм2/с


5000-7000


Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, МПа, с активатором


8,0-18,0


Время отверждения, час, не более,с активатором


6


Срок гарантии


1 год�
�






Герметик анаэробный Анатерм-2Д�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



