Герметик анаэробный Анатерм-6(ВП)


Анатерм-6 ТУ 2257-399-00208947-2004


Технические характеристики: герметик анаэробный АНАТЕРМ-6 ТУ 2257-399-00208947-2004


Свойства / марка 


Анатерм-6 


Внешний вид Анатерм-6


однородная жидкость ярко-красного цвета без механических примесей


Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (20,0±0,1)°С, МПа•с


15000-30000


Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, МПа


8,0-15,0


Время отверждения Анатерм-6, час


8-24


Срок гарантии Анатерм-6


1 год�
�






Герметик анаэробный Анатерм-6(ВП)�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



