ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ЭЛАСИЛ 137-83 (клей-герметик)


ЭЛАСИЛ 137-83 ТУ 6-02-1267-83


Технические характеристики: клей-герметик кремнийорганический ЭЛАСИЛ 137-83 ТУ 6-02-1267-83


Ввнешний вид�
однородная пастообразная масса от белого до светло-серого цвета без механических включений�
�
Время высыхания поверхностной пленки при (20±5)°С до степени 3, час., не менее�
1,0�
�
Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее�
2 (20)�
�
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее�
200�
�
Величина адгезии к стали, кН/м, не менее�
2�
�









ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ЭЛАСИЛ 137-83�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



