Герметик силиконовый 


Компаунд К-68, ПК 68


К-68, ПК 68 компаунд (ТУ 38.103508-81)


	К-68, ПК 68 предназначен для герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, работающей в воздушной среде и в условиях повышенной влажности. Контакт с компаундом "Виксинт К-68" в интервале рабочих температур не вызывает коррозии алюминиевых сплавов неанодированных, неплакированных, сталей кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряного покрытия, при температурах прогрева 60, 100, 150°С не вызывает коррозии оловянного покрытия и меди; при температурах прогрева 200 и 250°С не усиливает коррозии меди. Вязкотекучий. Выпускается двух марок: марка А- для заливки, марка Б- для обволакивания. Цвет - от белого до серого. Для обеспечения адгезии к металлам применяют подслой. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Компаунд К-68, ПК 68:


Наименование показателя�
К-68,  ПК 68�
�
Плотность, кг/м�
  �
�
Температурный режим эксплуатации, °С�
-70+250�
�
Жизнеспособность, мин.�
0,5-6 ч�
�
Усл. прочность при разрыве, Мпа, не менее�
1,67�
�
Твердость по Шору А., усл. ед�
45-65�
�
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц�
4�
�
Электрическая прочность при 20°С, кВ/мм �
15�
�
Тангенс угла диэлектрических потерь при 10 , Гц, не более�
0,02�
�
Фасовка Компаунд К-68: 26л металлический барабан с вулканоагентами. �Гарантийный срок хранения - Компаунд К-68 12 мес. 





Герметик силиконовый Компаунд К-68, ПК 68�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



