ЛАК КО-85


Термостойкий лак КО-85 


Технические характеристики КО-85 


Свойства / марка�
КО-85�
�
Внешний вид пленки эмали�
прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без видимых механических примесей�
�
Массовая доля нелетучих веществ, %�
15-17�
�
Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по визкозометру типа ВЗ-4 с диаметром сопла 4,0 мм, с.�
12-17�
�
Кислотное число, мг КОН/г лака, не более�
3�
�
продолжительность высыхания пленки, ч, не более при температуре (150±2)°С�
3�
�






ЛАК КО-85�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



