ПРОДУКТ АГМ-3 


(1 АМИНОГЕКСАМЕТИЛЕН 6 АМИНОМЕТИЛЕН-ТРИЭТОКСИСИЛАН)


Продукт АГМ-3 ТУ 6-02-586-86


Используется в качестве активного отвердителя силиконовых компаундов для герметизации различных соединений, а также в качестве замасливателя при производстве стеклотканей. 


Технические характеристики продукт АГМ-3 марка "А"


Свойства / марка


АГМ-3


Внешний вид


жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета, допускается зеленая окраска, частичная или полная кристаллизация


Массовая доля азота, %


8,5-10,0


Массовая доля хлора, %


0,5


Массовая доля кремния двуоксида, %


19-22


Стабильность водного раствора, ч, не менее


24


Срок хранения


6 месяцев�
�






ПРОДУКТ АГМ-3�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



