ПРОДУКТ АГМ-9


Продукт АГМ-9 ТУ 6-02-724-77 


Технические характеристики Продукт АГМ-9


Свойства / марка


АГМ-9


Внешний вид


жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета без механических примесей


Внешний вид покрытия


высохшее покрытие должно прозрачным и однородным


Цвет клея по йодометрической шкале, не более


0,25


Суммарное содержание аминопропилтриэтоксисилана и аминоизопропилтриэтоксисилана, %, не менее


95,0


Содержание тетраэтоксисилана, %, не более


3,0


Плотность при 20°С, г/см3


0,943-0,957�
�






ПРОДУКТ АГМ-9�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



