ЭПОКСИДНО-ДИАНОВАЯ СМОЛА ЭД-20 ВЫСШИЙ СОРТ 


Смола ЭД-20 ГОСТ 10587-84


Эпоксидная смола ЭД-20 используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков, в лакокрасочных материалах, стеклопластике. Технические характеристиким смолы ЭД-20: Массовая доля эпоксидных групп, %20,0-22,5 Массовая доля летучих веществ, % не более 2 Динамическая вязкость, Па.с, При (25+,-0,1)0 С 13-20. 


Технические характеристики ЭД-20


Свойства / марка�
ЭД-20�
�
Внешний вид�
вязкая прозрачная жидкость без видимых механических включений и следов воды�
�
Массовая доля эпоксидных групп, %�
19,9-22,0�
�
Массовая доля иона хлора, %, не более�
0,003�
�
Массовая доля омыляевого хлора, %, не более�
0,5�
�
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более�
1,7�
�
Массовая доля летучих веществ, %, не более�
0,5�
�
Динамическая вязкость при 25°С, Па х с�
12-18�
�
Время желатинизации с отвердителем, ч, не менее�
5,0�
�






СМОЛА ЭД-20�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



