СМОЛА КОМПАУНД К-115


Смола К-115 ТУ 6-05-1251-75 


Технические характеристики эпоксидный компаунд к-115


Свойства / марка


К-115


Внешний вид


однородная жидкая масса от светло- до темно-коричневого цвета


Массовая доля эпоксидных групп, %


15,0-19,0


Массовая доля летучих веществ, %, не более


2,3


Динамическая вязкость при 20±1°С, Па х с


6,8


Время желатинизации при 21±3°С, мин, не менее


120


Срок хранения


12 месяцев�
�






СМОЛА КОМПАУНД К-115�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



