СМОЛА СЭДМ-6 


Смола СЭДМ-6 ОСТ 6-05-5125-82 


Технические характеристики смола марки СЭДМ-6 


Свойства / марка


СЭДМ-6 


Внешний вид


высоковязкая жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета


Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее


12,0


Ммассовая доля сухого остатка, %, не менее


87


Ммассовая доля кремния, %


2,0-3,0


Срок хранения


12 месяцев�
�






СМОЛА СЭДМ-6�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



