Герметик силиконовый У-2-28 Виксинт


Виксинт У-2-28 ТУ 38.303-04-04-90


	У-2-28 Представляет собой пастообразный уплотнительный материал розового или белого цвета, обладающий способностью вулканизироваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние. 


	Виксинт У-2-28 используется для герметизации клепанных, болтовых и сварных соединений конструкций и приборов, для заливки штепсельных разъемов, а так же для отливки форм художественного и декоративно-отделочного назначения. У-2-28 не вызывает коррозии алюминиевых сплавов, магниевых сплавов оксидированных, сталей нержавеющих и углеродистых, стали кадмированной и оцинкованной пассивированной и титановых сплавов.


Виксинт У-2-28 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Свойства / марка �
У-2-28 �
�
Плотность У-2-28, гсм3�
2,2�
�
Температурный режим У-2-28�
-60+250°С�
�
Вулканизация У-2-28�
15-18°С�
�
Жизнеспособность У-2-28�
3,0-8,0 ч.�
�
Усл. Прочность при разрыве, мпа, не менее�
1,9�
�
Относитнльное удлинене при разрыве, % не менее�
220�
�
Твердость по шору а., усл.ед., не менее�
35-50�
�
Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), кН/м, не менее�
1,3�
�
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С, Ом.см�
1-1013�
�
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106, Гц�
6,7�
�
Электрическая прочность при 20°С , кв/мм�
5,0�
�
Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 , Гц�
0,035�
�
Фасовка У-2-28: 3, 5, 15л полиэтиленовые ведра; 26 л металлический барабан с вулканоагентами. Срок хранения У-2-28 12 месяцев. 


Герметик силиконовый У-1-18 Виксинт�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



