ТИОКОЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК У-30МЭС5


Тиоколовый герметик У-30МЭС5 ТУ 38.1051386-80


	У-30МЭС5Области применения У-30МЭС5 - гражданское строительство, машиностроение, авиационно-космическая промышленность, жилищное и промышленное строительство, судостроение, резервуаростроение, мостостроение, антикоррозионная техника. Обладает повышенной адгезией. У-30МЭС5 используется для герметизации клепанных, сварных, фланцевых соединений; защита от коррозии конструкций и элементов бензо и нефтеналивных резервуаров, работающих в среде воздуха и топлива в интервале температур от - 60 до + 150°С; герметизация деформационных, компенсационных, ложных швов в гражданском строительстве. Они применяются без подслоя.


Технические характеристики У-30МЭС5


Свойства / марка�
У-30МЭС5�
�
Жизнеспособность, ч.�
2-10�
�
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее�
1,76�
�
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее�
200�
�
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не менее�
-�
�
Твердость по Шору А., усл. ед., не менее�
-�
�
Прочность связи при отслаивании от алюминиевого анодированного сплава Д-16, кН/м, не менее�
1,96�
�
Цвет - черный.�Комплектность: �У-30МЭС5 поставляются комплектами, состоящими из герметизирующей пасты, вулканизующей пасты, ускорителя вулканизации, смешиваемых перед употреблением. �Нанесение: �У-30МЭС5 наносят шпателем, шприцем и при разведении растворителем - кистью. Применяются без подслоя. �Упаковка У-30МЭС5: 33кг мет.барабан. 








ТИОКОЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК У-30МЭС5�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



