ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ УНИГЕРМ-10 


Герметик анаэробный УНИГЕРМ-10 ТУ 2257-408-00208947-2004 


Технические характеристики: герметик анаэробный УНИГЕРМ-10


Свойства / марка�
УНИГЕРМ-10 �
�
Внешний вид�
тиксотропная композиция красного цвета �
�
Кажующаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0±0,2)°С, (А/2/10), МПа•с:�
2000-3500�
�
Момент отвинчивания , Н•м: на образцах из конструкционной стали М10 х 1,5:�
�
�
а) через 1 час�
10�
�
б) через 24 часа�
10�
�
на оцинкованных образцах:�
�
�
а) через 4 час�
10�
�
б) через 24 часа�
10�
�
после выдержки образцов из конструкционной стали при температуре (150±3)°С в течение 2 ч�
10�
�
Срок гарантии�
1 год�
�






ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ УНИГЕРМ-10 �
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



