Анаэробный герметик Унигерм-1 (ТХСсА)


Герметик анаэробный УНИГЕРМ-1 ТУ 2257-429-00208947-2004


Технические характеристики: герметик анаэробный УНИГЕРМ-1


Свойства / марка 


УНИГЕРМ-1 


Внешний вид Унигрем-1


прозрачная однородная жидкость красного цвета


Кинематическая вязкость Унигрем-1 при температуре (20,0±0,1)°С, мм2/с


3000-5000


Предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа, через 6 час


5,0-12,5


Свойства герметиков Унигрем-1 после выдержки при температуре (48±2)°С в течение 10 суток:


 


а) изменение вязкости, %, не более


50


б) предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа


5,0-12,5


Срок гарантии Унигрем-1


1 год�
�



Герметик анаэробный Унигрем-1�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



