АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК УНИГЕРМ-2М


Анаэробный герметик Унигерм-2 М ТУ 2257-473-00208947-2006 


Технические характеристики: герметик анаэробный низкопрочный УНИГЕРМ-2М


Свойства / марка�
Унигерм-2 М�
�
Внешний вид�
однородная жидкость�
�
Кинематическая вязкость при температуре (20,0±0,1)°С, мм2/с�
100-300�
�
Предел прочности на сдвиг при отвинчивании через 6 часов, МПа�
2,0-5,0�
�
Предел прочности на сдвиг при отвинчивании через 6 часов после прогрева композиции при температуре (48±2)°С в течение 5 суток, МПа�
2,0-5,0�
�
Срок гарантии�
�
�






АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК УНИГЕРМ-2М �
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



