ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ВГО-1


ВГО-1 ТУ 38.303-04-04-90


	ВГО-1 используется для поверхностной герметизации конструкций, приборов, резисторов, для герметизации стыков наружных панелей морозильных и рефрижираторных камер и для ремонта изделий, загерметизированных герметиками ВИКСИНТ. ВГО-1 не вызывает коррозии алюминиевых сплавов анодированных неплакированных, серебряных покрытий, стали углеродистой. Плакированных с наполнением анодной пленки хромпиком, серебряных покрытий, стали углеродистой. Склеивание аквариумов, герметизация радиоэлектронной техники. Температурный интервал эксплуатации от -60 до +250°С. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВГО-1:


Свойства / марка �
ВГО-1 �
�
Плотность, гсм3�
1,9�
�
Температурный режим�
-60+250°С�
�
Вулканизация�
15-18°С�
�
Жизнеспособность, не менее�
0,17�
�
Усл. Прочность при разрыве, мпа, не менее�
2,0�
�
Относитнльное удлинене при разрыве, % не менее�
250-600�
�
Твердость по шору а., усл.ед., не менее�
28�
�
Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), кН/м, не менее�
1,7�
�
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С, Ом.см�
1-1013�
�
Фасовка ВГО-1: алюминиевая туба 300 гр. �Срок хранения ВГО-1 12 месяцев. 








ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ВГО-1�
�
Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.�Быстрая комплектация и доставка по Украине.�Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья�
ООО Укрпостач, Украина�г. Харьков, ул. Фейербаха, 8�тел: 8(067) 301-06-86�тел/факс: 8(057) 755-89-65�тел/факс: 8(057) 752-34-29�
�
http://ukrpostach.net�
� DATE \@"DD/MM/YYYY" �27.03.2009��
�



